측구 수로관 시방서

1) 적용 범위

이 규격은 도로 측구 수로관에 대하여 규정 한다

2) 종류

도로 측구 수로관 은

200A,250A,300A,300B,400A,400B,500A,500B,600A 기타

호칭	내경	치수 L = 1995
		a	b	c	d	e	e1	t	비고	참조사항
200A	200X200	200	185	206	100	50	50	50		앵글삽입
250A	250X250	250	226	256	116	50	66	50		앵글삽입
300A	300X300	300	276	306	116	50	66	50		앵글삽입
300B	300X400	400	276	306	146	50	96	50		앵글삽입
400A	400X400	400	372	406	146	50	96	50		앵글삽입
400B	400X500	500	372	406	146	50	96	50		앵글삽입
500A	500X500	500	472	506	146	50	96	50		앵글삽입
500B	500X600	600	472	506	146	50	96	50		앵글삽입
600A	600X600	600	540	606	150	65	85	65		앵글삽입
기타
(경 차량용)

3 치수

호칭	내경	치수 L = 1995
		a	b	c	d	e	e1	t	비고	참조사항
200A	200X200	200	185	206	100	50	50	50
250A	250X250	250	226	256	66	50	66	50
300A	300X300	300	276	306	66	50	66	50
300B	300X400	400	276	306	96	50	96	50
400A	400X400	400	372	406	96	50	96	50
400B	400X500	500	372	406	96	50	96	50
500A	500X500	500	472	506	96	50	96	50
500B	500X600	600	472	506	96	50	96	50
600A	600X600	600	540	606	100	65	85	65
기타

(중 차량용)

4) 구조 및 모양(중 차량용)                                                     (경 차량용)

5)  철근 배열

(주) * ks D3504에 규정하는 호칭 명 D6D 의 봉강 대신에 KS D                3552 에 지시하는 선 지름 6.0mm 의 용접 철망 용철선을              사용해도 좋다

* 소켓 접합부의 모서리는 원호로 해도 좋다

* 소켓의 가로 철근은 2개 이상으로 해도 좋다

* 철근 지름 2,6mm 와 2.9mm 대신에 철근지름 13mm를 사용              해도 좋다

호칭	내경	가로철근			새로철근
		지름	길이	수량	지름	길이	수량
200A	200X200	D10=철망	2075	7	D13=철망	1000	11
250A	250X250	D10=철망	2075	7	D13=철망	1040	11
300A	300X300	D10=철망	2075	8	D13=철망	1070	11
300B	300X400	D10=철망	2075	9	D13=철망	1170	11
400A	400X400	D13=철망	2075	9	D13=철망	1270	11
400B	400X500	D13=철망	2075	10	D13=철망	1370	11
500A	500X500	D13=철망	2075	11	D13=철망	1470	11
500B	500X600	D13=철망	2075	12	D13=철망	1570	11
600A	600X600	D13=철망	2075	13	D13=철망	1670	11

6)  재료

가)  시멘트

1)  KS L 5201 (포틀 랜트 시멘트)

2)  KS L 5210 (슬래그)

3)  KS L 5211 (를라이 애쉬 시멘트)

4)  KS L 5401 (포틀랜드 포졸란 시멘트)

나) 골재

골재는 깨끗하고 강하고 단단하고 내구적이며 적당한 입도를 가지     고 가늘고 긴 돌 조각 등의  해로운 양을 포함 해서는 않된다

다)  철근

철근은 다음 중 어느 것을 사용해도 좋다

*  KS L 3552(철선)에 규정 하는 보통 철선

*  KS L 3510(경강선)

*  KS L 7017(용접철망)

7)  제조

가)  물 시멘트

콘크리트 의 물 시멘트  비는 50% 이하로 해야 한다

나)  재료 의 개량

재료의 계량은 모두 무게로 해야 한다

다만 물과 액상의 혼화재 는 용적 또는 기타의 방법으로 계량         하여도 좋다

다)  철근의 조립

철근의 조립은 용법 또는 결속용 어닐링 철선으로 하고 견고한        것으로 해야 한다

라)  성형

성형은 금속재 형틀 내에 조립한 철근을 넣고 콘크리트를 투입        하면서 진동기로 다지기 한다

마)  양생

양생은 제품에 유해한 영향을 주지 않고 만족한 결과를 얻을수        있는 방법으로 실시하여야 한다

8)  품질

가)  겉모양

제품의 겉모양 은 균일하고 비틸링 사용상 해로운 흠,균열 등이        없어야 한다

나)  휨 강도

제품은 휨 강도 시험 및 검사 방법에 해당되는 제품 검사 규격        (KS F 4010) 에 따른 다

9)  검사

가)  검사항목

검사는 형상,치수 및 겉모양, 배근및 휨 강도에 대하여 실시 하여      야 한다

겉모양 형상및 치수는 전제품에 대하여 검사 해야 하고 3항목 과      8항목의 규정에 적합 하면 합격으로 한다

10)  조립 소켓의 형태

조립부의 소켓은 반소켓 형태로 제작이 도어야 하며 중 차량 및       경 차량용 제품을 조립 시 상호 호환이 되어야한다